ГРУНТ-ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ АУР-0176

Область применения:

Для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по декоративному виду, скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.

Основные характеристики:

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль, наносится без предварительного грунтования по чистой и прокорродированной поверхности. Имеет хороший декоративный вид, полуглянцевая. Покрытие на основе грунт-эмали АУ сохраняет защитно-декоративные свойства в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата до 6 лет.

Состав:

Суспензия пигментов и целевых добавок в алкидно-уретановом лаке

Цвет: Белый, синий, красный, черный, зеленый и другие цвета в соответствии с картотекой RAL и эталонами цвета заказчика

Толщина одного слоя: 30-40 мкм.

Расход  120-140 г/м² при нанесении одного слоя

Время высыхания до степени 3 при температуре, ч, не более:(20±2)0С  -  2

Рекомендованное количество слоев – 2-3

Растворитель:

Сольвент, ксилол или их смесь

Нанесение:

Пневматическое, безвоздушное распыление, кисть, валик

Условия нанесения:

Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. Грунт-эмаль наносят на поверхность при температуре 5-35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Подготовка поверхности:

удалить пластовую и рыхлую ржавчину, жировые загрязнения, пыль, остатки старой отслоившейся краски, обезжирить.

Меры предосторожности:

Материалы огнеопасны! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 20ºС до плюс 30(С, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

Гарантийный срок хранения, 12 мес.