**Краска NovaTech PRESTIGE для стен и потолков моющаяся ВД-БИО**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Краска рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ. Для высококачественного, тонкослойного и прочного окрашивания интерьеров, внутренних работ по бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям, в том числе, подверженным механическому износу, а также воздействию пара и влаги.

**ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА**

• Однородная матовая с белизной не менее 98%

• На основе акриловой эмульсии

• Антимикробные свойства

• Имеет высокую укрывистость

• Обладает прекрасной адгезией к любым прочным основаниям

• Паро- и водопроницаема

• Устойчива к интенсивному истиранию

• Щелочестойкая и стойкая к мытью, в том числе с применением дезинфицирующих растворов

• Экологически безопасна

• Колеруется колеровочными составами для водно-дисперсионных красок.

**СОСТАВ**

• Акриловая эмульсия

• Наполнитель, коагулянт на основе серебра

• Пигмент

• Загуститель

• Консервант

• Технологические добавки.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть прочным, чистым и сухим. Непрочные и отслаивающиеся покрытия удалить. Сильновпитывающие и осыпающиеся основания обработать грунтовкой глубокого проникновения.

**РАСХОД НА ОДНО НАНЕСЕНИЕ**

Ориентировочный расход при нанесении на основание с малой шероховатостью – 150 г – 180 г/м2 в 1 слой

**НАНЕСЕНИЕ**

• Перед использованием тщательно перемешать.

• Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

• Краску можно разбавлять водой (не более 5% от объёма) для предварительного (грунтующего) нанесения на поверхность.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Пригодна к повторной окраске через 1 час при температуре +20°С и относительной влажности 70%. Полностью высыхает через 1-1,5 суток. При повышенной влажности и более низких температурах время высыхания увеличивается.

**ХРАНЕНИЕ**

• Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С.

• Допускается однократное замораживание до минус 18°С (не более 1 месяца) или не более 5 циклов

 кратковременного замораживания-размораживания.

• В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре.

• Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления.